ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 16 х 22 mm

от поцинкована или неръждаема стомана, клас С250 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock с правоъгълни отвори

от поцинкована или неръждаема стомана съвместима с отводнителни улеи ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock

за фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до С250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина:  500 mm

размер на отворите: 16 х 22 mm

площ на водоприемни отвори: 2 139 cm2/m

тегло: 14,9 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 1 146 cm2/m

тегло: 17,9 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас C250 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до C250

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 30 х 18 mm

площ на водоприемни отвори: 1 381 cm2/m

тегло: 16,3 kg

ACO Drainlock Решетка с правоъгълни отвори 16 х 22 mm

от поцинкована или неръждаема стомана клас D400 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Microgrip Решетка с правоъгълни отвори от поцинкована или неръждаема стомана

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 150 mm

строителна широчина: 173 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 16 х 22 mm

площ на водоприемни отвори: 2 139 cm2/m

тегло: 17,4 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 1 146 cm2/m

тегло: 23,0 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас D400 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300 и ACO XtraDrain X200

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 25 х 18 mm

площ на водоприемни отвори: 1 146 cm2/m

тегло: 24,6 kg

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до E600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 1 146 cm2/m

тегло: 23,0 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 25 х 18 mm

площ на водоприемни отвори: 1 146 cm2/m

тегло: 24,6 kg

ACO Drainlock Капак

от чугун клас Е600 с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Капак от сферографитен чугун EN-GJS съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: -

площ на водоприемни отвори: -

тегло:  25,8 kg

ACO Drainlock Flag

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска Flag от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12,0 mm

площ на водоприемни отвори:

тегло: 24,5 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Endast Prickar

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска Endast Prickar от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø 25; ø 30 и ø 35 mm

площ на водоприемни отвори: 285,5 cm2/m

тегло: 27,1 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Kastanjelöv

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска Kastanjelöv от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø 50; ø 60 и ø 70 mm

площ на водоприемни отвори: 209,1 cm2/m

тегло: 27,4 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock Prickar och Sundsvalls Drake

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска Prickar och Sundsvalls Drake от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: ø 25 и ø 30 mm

площ на водоприемни отвори: 223,4 cm2/m

тегло: 27,3 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock ECCO Footprint left

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска ECCO Footprint left Drake от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 950 cm2/m

тегло: 18,2 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.

ACO Drainlock ECCO Footprint right

дизайнерска решетка от чугун с номинална широчина 300 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock дизайнерска ECCO Footprint right Drake от сферографитен чугун EN-GJS с възможност за допълнително покритие KTL

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до D400

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 300 mm

строителна широчина: 338 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 12 mm

площ на водоприемни отвори: 950 cm2/m

тегло: 18,2 kg

Възможности за индивидуален дизайн и секретно болтово заключване.