ACO Drainlock Решетка с напречни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 400 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с напречни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до E600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 400 mm

строителна широчина: 438 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 20 mm

площ на водоприемни отвори: 1 673 cm2/m

тегло: 29,8 kg

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори

от чугун клас Е600 с номинална широчина 400 mm.

# Текст за спецификации

ACO Drainlock Решетка с надлъжни отвори от сферографитен чугун EN-GJS

съвместима с отводнителни улеи

ACO MultiDrain V300

с V образно сечение на улея

с безболтово заключване Drainlock за

фиксиране на решетката в улея

за класoве на натоварване до Е600

съгласно БДС EN 1433

номинална широчина: 400 mm

строителна широчина: 438 mm

дължина: 500 mm

размер на отворите: 25 х 19 mm

площ на водоприемни отвори: 1 673 cm2/m

тегло: 33,0 kg